CURSO DE MECÃNICA DOS MATERIAIS COMPÓSITOS –

Prof. Marco Antonio Pinheiro

Programação 2011/2 (1 aula = 3 tempos )

Início em 16 de SETEMBRO de 2011

SEXTAS-FEIRAS – INÍCIO AS 10:30H – PAUSA PARA ALMOÇO AS 12:00H, RETORNO AS 13:00H, TÉRMINO AS 14:30H

| Aula n0 | data | Assunto |
| --- | --- | --- |
| Introdução |  |  |
| 1 | 16/9 | Definição de compósito; exemplos;características;; fases contínua e descontínua; tabelas com propriedades dos materiais mais comuns; propriedades específicas; comparação com propriedades dos materiais convencionais; geometrias do reforço; concentração; distribuição e orientação; homogeneidade; isotropia;classificação; compósitos particulados; compósitos fibrosas; processos de fabricação |
| # Comportamento dos Compósitos Unidirecionais |  |  |
| 2 | 23/9 | Comportamento materiais isotrópicos; anisotrópicos e ortotrópicos; direções naturais; frações volumétricas e de peso densidade; exercícios de cálculo da densidade a partir das razões volumétrica e de peso; fração volumétrica de vazios e a qualidade do compósito; Modelo para cálculo da rigidez e resistência na direção longitudinal; Regra da Mistura na forma direta; Modelo para cálculo da rigidez e resistência transversal; Regra da Mistura na forma inversa; A Equação de Halpin-Tsai; Exercícios para cálculo da resistência e rigidez com vários percentuais de reforço; Influência do percentual de reforço no gráficos tensão vs deformação; |
| 3 | 30/9 | Volume mínimo e volume crítico; definições e exercícios de aplicação; fator de empacotamento; fatores que influenciam a rigidez e resistência, longitudinal e transversal; Modos de falha sob esforço de tração e compressão longitudinais; Modos de falha sob esforço de tração e compressão transversais; Modos de falha sob esforço de cisalhamento;expansãotérmica e propriedades de transporte; |
| # Compósitos de Fibras Curtas |  |  |
| 4 | 07/10 | Introdução; teoria da transferência de carga; cálculo do comprimento mínimo; Exercícios; módulos e resistência nos compósitos de fibras curtas; Exercícios; Fadiga, impacto e fratura nos compósitos de fibras curtas; Compósitos reforçados por talões |
| 5 | 14/10 | PRIMEIRA PROVA |
| # Análise de uma Lâmina Ortotrópica |  |  |
| 6 | 21/10 | Introdução; Lei de Hooke para materiais ortotrópicos; Reduções da matriz de rigidez desde o caso mais geral até o material isotrópico, passando pelo ortotrópico; Relações entre as constantes de engenharia e os elementos da matriz de rigidez e de flexibilidade (compliance matrix); restrições nas constantes elásticas. |
| 7 | 28/10 | Relação tensão –deformação para uma lâmina com orientação arbitrária; exercícios de aplicação; Transformação das constantes de engenharia em funçãodo ângulo do reforço; exercícios. Teorias de falha para lâminas ortotrópicas; Teoria da Tensão Máxima; Teoria da DeformaçãoMáxima; Teoria do Trabalho Máximo; Critériode Tsai-Hill; Impotancia do sinal da tensão de cisalhamento nos compósitos; exercícios |
|  |  | Análise do Laminado |
| 8 | 4/11 | Introdução; Variação da tensão e da deformação n olaminado; Teoria Clássica doLaminado; Sistema equivalente de forças e momentos atuantes no laminado; Termos e montagem da matriz de rigidez ABD; exercícios |
| 9 | 18/11 | Simplificações da matriz de rigidez com a ordem de empilhamento; Determinação das tensões e deformações, conhecida a matriz ABD; exercícios. |
| 10 | 25/11 | Tensões Térmicas nos laminados; formulação e cálculo; exercícios. |
| 11 | 02/12 | Revisão – Trato computacional dos modelos estudados |
| 12 | 09/12 | SEGUNDA PROVA |

Bibliografia:

1- AGARWAL, B. D. & BROUTMAN, L. J.  Analysis and Performance of Fiber Composites.  John Wiley & Sons, l980.

2- JONES, R. M., Mechanics of Composite Materials.   Hemisphere Publishing Corporation, 1975.

3- CHAWLA, K. K.  Composite Materials - Science and Engineering.  Springer-Verlag, New York, 1987.

4- GIBSON, R. F.  Principles of Composite Material Mechanics.  McGraw-Hill, 1994.

5 – WHITNEY, James M. Structural Analysis of Laminated Anisotropic Plates, Technomic Publishing Co. Inc, 1987

6. VINSON.J.R. & SIERAKOWSKI R.L. The Behavior of Structures Composed of Composite Materials, Martinus Nijhoff Publishers, 1987